Указания по выбору втулок (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.001)

- Конструктор должен применять развальцовываемые резьбовые втулки в случаях, если:

  - Шасси, предназначенные для установки втулок, изготовлены из непластичных материалов;

  - Большие размеры шасси не позволяют произвести установку запрессовываемых втулок на имеющемся оборудовании;

  - Подавляющее большинство устанавливаемых на шасси втулок составляют развальцовываемые резьбовые втулки (с целью унификации технологических процессов монтажа);

  - Толщина шасси равна 2.5 мм и менее;

  - Масса и размеры втулок не лимитируются.

- Глухие развальцовываемые резьбовые втулки применяются с целью:

  - Установки в герметизированных изделиях;

  - Предохранения от повреждения винтами электропроводок;

  - Защиты изделий от попадания стружки при закрытии кожухов;

  - Предохранения резьбы втулок в изделиях, подвергающихся заливке;

  - Улучшения внешнего вида изделия

- Шестигранные развальцовываемые резьбовые втулки по ОСТ 4Г 0.822.004 и ОСТ 4Г 0.822.006 допускается применять только в единичном производстве до организации централизованной поставки аналогичных по назначению втулок с уменьшенными размерами по ОСТ 4Г 0.822.003 и ОСТ 4Г 0.822.005.

- Материал втулок выбирается из таблицы 1.

Таблица 1

| Материал | Применение |
| --- | --- |
| Латунь марок Л63 и ЛС59-1 | Для втулок, применяемых только в антимагнитных изделиях и подвергаемых пайке |
| Нержавеющая сталь 20Х13 | Для глухих втулок, том числе развальцовываемых, в которых резьбовые глухие отверстия не представляется возможным надежно защитить цинковым или кадмиевым покрытием. Для сквозных резьбовых втулок М2 и М2.5 с условиями эксплуатации по группе 2 – 4, резьбовые отверстия которых нельзя качественно покрыть цинком или кадмием из-за большой глубины этих отверстий |
| Углеродистая сталь 20 | Для развальцовываемых резьбовых втулок с цинковым и кадмиевым покрытием, включая втулки с резьбой М2 и М2.5 для условий их эксплуатации по группе 1 |
| Углеродистая сталь АС14 | Для всех других резьбовых втулок, не упомянутых в настоящей таблице |

- Антикоррозийные покрытия, установленные отраслевыми стандартами на резьбовые втулки, должны выбираться в зависимости от необходимой группы условий уксплуатации согласно ОСТ 107.9.3001-87.

Примечание: Применительно к рассматриваемым резьбовым втулкам никелевое покрытие латунных втулок не следует относить к декоративным. Оно предназначено для защиты металлической поверхности и обеспечения антикоррозионной стойкости втулок.

- Материалы-заменители резьбовых втулок должны назначаться из числа разрешенных к применению по ОСТ 4Г 0.822.009.

- Конструктор должен устанавливать в сборочных единицах развальцовываемы резьбовые втулки таким образом, чтобы силовая нагрузка от винта передавалась на стенки изделия через заплечники (зубцы) втулок, а не через тонкостенную развальцовываемую часть втулок.

- Допуски на размеры диаметров отверстий в изделиях под установку резьбовых втулок назначаются согласно требованиям соответствующих стандартов на резьбовые втулки.

- Выбор типоразмеров развальцовываемых резьбовых втулок в зависимости от толщины изделия и размеров отверстий в изделиях под установку развальцовываемых резьбовых втулок приведен в ОСТ 4Г 0.822.003.